
	dimezije
	kom/red
	debljina
	ivica
	distancer
	m2/paleta
	kg/m2

	

     40x20

	
13
	
6 cm
	
oborena
	
      2 mm

	
12,50
	
135

	
	
10
	
8 cm
	
oborena
	
      2 mm

	
9,60
	
175
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